МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина

(Технологии. Дизайн. Искусство)»

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- «ДИФФУЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПОЛИМЕРНЫХ СИСТЕМАХ»

Направление подготовки: 18.06.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Направленность: ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРОВ И КОМПОЗИТОВ

Форма обучения: очная

Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь

Нормативный срок освоения образовательной программы – 4 года

Кафедра: Химии и технологии полимерных материалов и нанокомпозитов

Москва 2022 г.

1. Цели освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Диффузионные процессы в полимерных системах» обучающийся должен:

- Знать законы Фика и Стокса-Эйнштейна, основные диффузионные процессы в полимерных системах, способы описания термодинамики и кинетики диффузии в полимерах, характеры зависимости коэффициента диффузии и энергии активации от состава, физического и фазового состояния полимерных систем;

- Уметь дать сравнительную оценку диффузии и самодиффузии в различных полимерных системах (растворах полимеров, твердых аморфных и кристаллических полимерах, пористых и не пористых полимерных телах разной физической формы: волокнах, пленках, гранулах), рассчитывать диффузионные параметры: коэффициент диффузии, диффузионный путь, время диффузии, константы гетегогенных химических реакций в полимерах по экспериментальным данным, решать обратные задачи.

- Владеть способностью использовать полученные знания об особенностях строения полимеров, способах надмолекулярной организации в полимерных системах, особенностях полимерных растворов, закономерностях диффузии и самодиффузии высокомолекулярных соединений в растворах и низкомолекулярных веществ в полимерных системах для управления фармакодинамическими свойствами полимерных носителей биологически активных соединений.

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре программы аспирантуры

Дисциплина «Диффузионные процессы в полимерных системах» включена в часть Блока 1 программы аспирантуры, семестр 4.

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении дисциплин на основе ОПОП предыдущего уровня образования: уровня магистратуры (или специалитета) по направлению 18.04.01 Химическая технология.

3. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины

Таблица 1

| Код и содержание компетенции | Критерии результатов обучения | Технологии формирования компетенций |
| --- | --- | --- |
| УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач | Знать: способы, методы и технологии научной коммуникации. Уметь: организовать свою работу в составе исследовательского коллектива по решению научных задач. Владеть: способностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных задач. | СР |
| ОПК-1 Способность и готовность к организации и проведению фундаментальных и прикладных научных исследований в области химических технологий | Знать: основные фундаментальные законы и способы описания термодинамики и кинетики диффузии в полимерах Уметь: рассчитывать диффузионные параметры: коэффициент диффузии, диффузионный путь, время диффузии, константы гетерогенных химических реакций в полимерах по экспериментальным данным, решать обратные задачи Владеть: способностью использовать полученные знания об особенностях строения полимеров, способах надмолекулярной организации в полимерных системах, особенностях полимерных растворов, закономерностях диффузии и самодиффузии высокомолекулярных соединений в растворах и низкомолекулярных веществ в полимерных системах для управления фармакодинамическими свойствами полимерных носителей биологически активных соединений. | Л,ПЗ,СР |
| ОПК-3 Способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению результатов выполненных научных исследований | Знать: демонстрировать профессиональные знания по изучаемому предмету в области изучения структуры полимерных материалов Уметь: дать сравнительную оценку диффузии и самодиффузии в различных полимерных системах (растворах полимеров, твердых аморфных и кристаллических полимерах, пористых и не пористых полимерных телах разной физической формы: волокнах, пленках, гранулах) Владеть: методами планирования организации научных исследований с использованием информационно-коммуникационных технологий | СР |
| ОПК-4 Способность и готовность к разработке новых методов исследования и их применение в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области химической технологии с учетом правил соблюдения авторских прав | Знать: основные источники информации об особенностях химических превращений на границе раздела фаз; Уметь: реализовать полученные знания для постановки и решения научных и практических задач в области гетерогенных процессов модификации полимеров; рассчитывать диффузионные параметры константы гетерогенных химических реакций в полимерах по экспериментальным данным, решать обратные задачи. Владеть: основными приемами и методами проведения научно-исследовательских работ в области изучения влияния диффузии на процессы модификации полимеров. | СР |
| ОПК-5 Способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы для получения научных данных | Знать: способы постановки кинетических экспериментов в различных полимернах системах. Уметь: выбрать лабораторное оборудование для постановки диффузионного эксперимента. Владеть: информацией об основных методах исследования диффузионных явлений в полимерных системах. |  |
| ПК-2 Владеть физико-химическими основами процессов, происходящих в полимерных материалах на стадии изготовления и модификации изделий, их последующей обработки и в процессе эксплуатации | Знать: Знать законы Фика и Стокса-Эйнштейна, основные диффузионные процессы в полимерных системах. Уметь: реализовать полученные знания для постановки и решения научных и практических задач в области массопереноса в полимерных системах; Владеть: Владеть способностью использовать полученные знания об особенностях строения полимеров, способах надмолекулярной организации в полимерных системах для создания материалов с заданными диффузионными характеристиками. | Л,СР, ИДЗ |

4. Объем и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Таблица 2

| Показатель объема дисциплины | Трудоемкость |
| --- | --- |
| Объем дисциплины в зачетных единицах | 3 |
| Объем дисциплины в часах | 108 |
| Лекции (ч) | 18 |
| Практические занятия (семинары) (ч) | 18 |
| Самостоятельная работа (ч) | 45 |
| Форма контроля (зач./экз.) | Экзамен |

4.2 Содержание разделов учебной дисциплины

Таблица 3

| Наименование раздела учебной дисциплины | Лекции |  | Наименование практических (семинарских) занятий |  | Оценочные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № и тема лекции | Трудоемкость, час | № и тема практического занятия | Трудоемкость, час |  |
| Диффузия как самопроизвольный процесс. Движущая сила диффузии. | 1. Диффузия как самопроизвольный процесс. Движущая сила диффузии. Скорость диффузии. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодиффузия и самодиффузия. Коэффициент диффузии. Факторы, влияющие на коэффициент диффузии. | 3 | 1. Математическое описание диффузии. Уравнение Стокса-Эйнштейна. Экспериментальные методы определения коэффициента диффузии. | 3 | Устный опрос в виде обсуждения и проверки тезисов и литературного обзора, Коллоквиум |
| Математическое описание диффузии Уравнение Стокса-Эйнштейна. Стационарная и нестационарная диффузия. 1-й и 2-ой законы Фика Энергетический барьер, энергия активации. | 2. Уравнение Стокса-Эйнштейна. Математическое описание диффузии. Стационарная и нестационарная диффузия. 1-й и 2-ой законы Фика. | 2 | 2. Зависимость скорости диффузионных процессов от температуры. Энергетический барьер, энергия активации. | 2 | Устный опрос в виде обсуждения и проверки тезисов и литературного обзора, Коллоквиум |
| Механизм диффузии низкомолекулярных веществ в полимерах. Полимерные диффузионные системы. Диффузия в аморфных и кристаллических полимерах. | 3. Механизм диффузии низкомолекулярных веществ в полимерах. Зависимость скорости диффузионных процессов от температуры. Энергетический барьер, энергия активации. | 5 | 3. Дискуссия по материалам лекций. Написание коллоквиума. | 5 | Устный опрос в виде обсуждения и проверки тезисов и литературного обзора, Коллоквиум |
| Особенности диффузионных процессов в гетерогенном катализе и биокатализе. | 4. Полимерные диффузионные системы. Физические, фазовые и агрегатные состояния в полимерах Диффузия в аморфных и кристаллических полимерах | 3 | 4. Диффузия воды в полимерах. Кинетика сорбции паров воды и кинетика и набухания полимеров в воде. | 3 | Устный опрос в виде обсуждения и проверки тезисов и литературного обзора, Коллоквиум |
| Особенности диффузионных процессов в гетерогенном катализе и биокатализе. | 5. Особенности гетерогенных процессов модификации полимеров, роль диффузии. Соотношение скоростей диффузии и химической реакции. Диффузионная и кинетическая области гетерогенной химической ре-акции. | 2 | 5. Массопроницаемость полимерных материалов. Взаимосвязь механизма массопроницаемости и надмолекулярной и пористой структуры полимерных материалов. Методы исследования кинетики выхода биологически активных соединений из полимерных матриц. (дискуссия по материалам лекции). Написание коллоквиума. | 2 | Устный опрос в виде обсуждения и проверки тезисов и литературного обзора, Коллоквиум |
| Особенности гетерогенных процессов модификации полимеров, роль диффузии. | 6. Гетерогенный катализ. Полимерные гетерогенные катализаторы. Особенности диффузионных процессов в гетерогенном катализе и биокатализе. | 3 | 6. Диффузионная и кинетическая области гетерогенной химической реакции. Кинетическое уравнение для односубстратной ферментативной реакции (уравнение Михаэлиса). (дискуссия по материалам лекции). | 3 | Устный опрос в виде обсуждения и проверки тезисов и литературного обзора, Коллоквиум |
| ВСЕГО часов в семестре | . | 18 |  | 18 | Экзамен |

5. Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 4

| № п/п | Наименование раздела учебной дисциплины | Содержание самостоятельной работы | Трудоемкость в часах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-6 | Подготовка к семинарам | 10 |
| 2 | 1-6 | Подготовка к коллоквиуму | 5 |
| 3 | 1-6 | Анализ экспериментальных данных | 10 |
| 4 | 1-6 | Подготовка к обсуждению в рамках круглого стола | 5 |
| 5 | 1-6 | Подготовка к устным дискуссиям | 5 |
| 6 | 1-6 | Подготовка к экзамену | 10 |
| ВСЕГО часов в семестре: |  |  | 45 |

6. Образовательные технологии

При освоении дисциплины «Диффузионные процессы в полимерных системах» используются следующие образовательные технологии:

- использование самостоятельно добытого пережитого знания и умения;

- критическое мышление, умение анализировать ситуацию, принимать решение, решать проблему;

- креативность: способность видеть явление с разных точек зрения, вариативность мышления, поиск разных решений относительно одной ситуации.

В качестве наиболее часто используемых технологий обучения применяются: коммуникативные; интерактивные; интенсивные в форме лекций-дискуссий, круглых столов, диспутов.

Для активизации познавательного процесса аспирантам даются задания по самостоятельной подготовке отдельных фрагментов семинаров. Для ориентации учебного процесса на практическую деятельность проводится опрос об основных проблемах профессиональной деятельности аспирантов.

Основной акцент воспитательной работы делается на добросовестном, профессиональном выполнении всех учебных заданий.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационно-телекоммуникационные технологии в виде подготовки и трансляции презентаций домашних заданий.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

7.1 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрены.

7.2 Примеры используемых оценочных средств для текущего контроля

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля (в форме коллоквиума):

- Диффузия как самопроизвольный процесс. Критерии и признаки самопроизвольных процессов

- Математическое описание диффузии. Уравнение Стокса-Эйнштейна. Стационарная инестационарная диффузия. 1-й и 2-ой законы Фика.

- Диффузионные явления в природе. Классификация явлений массопереноса.

- Полимерные диффузионные системы. Физические, фазовые и агрегатные состояния в полимерах. Механизм диффузии низкомолекулярных веществ в полимерах.

- Механизм диффузии низкомолекулярных соединений в полимерах. Механизм диффузии полимеров в растворах.

- Взаимосвязь механизма массопроницаемости и надмолекулярной и пористой структуры полимерных материалов.

- Соотношение скоростей диффузии и химической реакции. Особенности диффузионных процессов в гетерогенном катализе и биокатализе. Характер влияния температуры на скорость гетерогенного процесса.

- Особенности гетерогенных процессов модификации полимеров, роль диффузии. Диффузия и сорбция. Диффузия в процессах крашения и модификации полимерных материалов.

- Иммобилизованные ферменты. Оценка кинетической и диффузионной областей биокаталитических реакций. Диффузионные модули.

Полный комплект оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе.

7.3 Примеры используемых оценочных средств для промежуточной аттестации

Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации:

|  | Диффузия как самопроизвольный процесс. Критерии и признаки самопроизвольных процессов |
| --- | --- |
|  | Математическое описание диффузии. Уравнение Стокса-Эйнштейна. Стационарная инестационарная диффузия. 1-й и 2-ой законы Фика |
|  | Скорость диффузии и коэффициент диффузии. Диффузия в жидкостях, газах и пористых телах. |
|  | Взаимо- и самодиффузия растворителя и макромолекул в разбавленных и концентрированных растворах полимеров. |
|  | Стационарная инестационарная диффузия. 1-й и 2-ой законы Фика |
|  | Механизм диффузии низкомолекулярных веществ в полимерах. Диффузия в аморфных и кристаллических полимерах. |
|  | Диффузионные явления в природе. Классификация явлений массопереноса. |
|  | Классификация экспериментальных методов определения коэффициентов диффузии в полимерных системах. Методы расчета. |
|  | Особенности гетерогенных процессов модификации полимеров, роль диффузии. |
|  | Диффузия и сорбция. |
|  | Диффузия в процессах превращения и модификации полимерных материалов. |
|  | Иммобилизованные ферменты. Оценка кинетической и диффузионной областей биокаталитических реакций. Диффузионные модули. |
|  | Методы исследования кинетики выхода биологически активных соединений из полимерных матриц. |
|  | Массопроницаемость полимерных материалов. Взаимосвязь механизма массопроницаемости и надмолекулярной и пористой структуры полимерных материалов. |
|  | Взаимосвязь механизма массопроницаемости и надмолекулярной и пористой структуры полимерных материалов. |
|  | Зависимость скорости диффузионных процессов от температуры. Энергетический барьер, энергия активации. |
|  | Механизм диффузии низкомолекулярных веществ в полимерах. |
|  | Полимерные диффузионные системы. Физические, фазовые и агрегатные состояния в полимерах |
|  | Диффузия в аморфных и кристаллических полимерах |
|  | Механизм диффузии низкомолекулярных соединений в полимерах. |
|  | Механизм диффузии полимеров в растворах. |

Полный комплект оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

8.1. Основная и дополнительная литература по дисциплине,  в том числе электронные издания

| № п/п | Автор(ы) | Наименование издания | Вид издания (учебник, учебное пособие) | Издательство | Год издания | Количество экземпляров | Электронный ресурс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Основная литература |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кильдеева Н.Р. | Диффузионные процессы в полимерных системах | Учебное пособие | МГТУ | 2006 | 2 экз | - |
| 2 | Тагер, А.А. | Физико-химия полимеров | Учебное пособие | М. : Научный мир | 2007 | 86 экз | - |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Малкин, А. Я., Чалых А.Е. | Диффузия и вязкость полимеров | Монография | М. : Химия, | 1979 | 1 | - |
| 4 | Рабек. Я | Экспериментальные методы в химии полимеров. В2-х ч. Ч.1 | Учебник | Мир | 1983 | 5 экз | - |

8.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронных образовательных ресурсов локальных сетей РГУ им. А.Н. Косыгина, необходимых для освоения дисциплины

1. Библиотека РГУ им. А.Н. Косыгина http://biblio.mgudt.ru/jirbis2/.

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «ИНФРА-М» «Znanium.com» http://znanium.com/.

3. Реферативная база данных «Web of Science» 	http://webofknowledge.com/.

4. Реферативная база данных «Scopus» http://www.scopus.com/	.

5. Электронные ресурсы издательства «SPRINGERNATURE» http://www.springernature.com/gp/librarians.

6. ООО «ИВИС» http://dlib.eastview.com/.

7. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» http://www.elibrary.ru/.

8. Национальная электронная библиотека («НЭБ») http://нэб.рф/.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

| Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа |
| --- | --- | --- |
| 119071, г. Москва, Малый Калужский переулок, д.2, строение 1. Аудитория №2408 для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Комплект учебной мебели, доска меловая, технические средства обучения, служащие для представления учебной информации аудитории: экран. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины. | Microsoft Windows 10 HOME Russian OLP NL Academic Edition Legalization GetGenuine, 60 лицензий, артикул KW9-00322, Договор с ЗАО «Софт Лайн Трейд» №510/2015 от 15.12.2015г. Microsoft Office Standard 2016 Russian OLP NL Academic Edition, 60 лицензий, артикул 021-10548, Договор бюджетного учреждения с ЗАО «Софт Лайн Трейд» №511/2015 от 15.12.2015г. DrWeb Desktop Security Suite Антивирус (за 1 лицензию в диапазоне на год) продление, 1 лицензия, артикул LBW-AC-12M-200-B1, Договор бюджетного учреждения с ЗАО «Софт Лайн Трейд» №511/2016 от 30.12.2016г. CorelDRAW Graphics Suite X4 Education License ML, 31 лицензия, S/N LCCDGSX4MULAA. |
| 119071, г. Москва, Малый Калужский переулок, д.2, строение 1. Аудитория №2320 - лаборатория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Комплект учебной мебели, специализированное оборудование: электрометр, весы Каргина, термостат воздушный, термостаты водяные, аналитические весы, технические весы. |  |
| Помещения для самостоятельной работы, № 515 (115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.33, стр. 1) | Компьютер в комплекте – 15 шт., компьютер в составе – 2 шт., копир Canon FC-108, ноутбук HP ProBook 4530s – 2 шт., проектор BenQ MX511 9H.J3R77.33E, экран Classic Solution Libra 180х180., стол компьютерный – 15 шт. | Microsoft Windows 10 HOME Russian OLPNL Academic Edition Legalization Get Genuine, 60 лицензий, артикул KW9-00322, Договор с ЗАО «Софт Лайн Трейд» №510/2015 от 15.12.2015г Microsoft Office Standard 2016 Russian OLP NL Academic Edition Russian Academic Edition, 60 лицензий, артикул 021-10548, Договор бюджетного учреждения с АО «Софт Лайн Трейд» №511/2015 от 15.12.2015г. Microsoft Visual Studio Team Foundation Server CAL Russian SA OLP NL Academic Edition, 6 лицензий, артикул 126-01547, Договор с ЗАО «Софт Лайн Трейд» №510/2015 от 15.12.2015г. Dr.Web Desktop Security Suite Антивирус (за 1 лицензию в диапазоне на год) продление, 1 лицензия, артикул LBW-AC-12M-200-B1, Договор бюджетного учреждения с ЗАО «Софт Лайн Трейд» №511/2016 от 30.12.2016г.; Corel DRAW Graphics Suite X4 Education License ML, 48 лицензий, S/N LCCDGSX4MULAA. |