Министерство образования и науки РФ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина

(Технологии. Дизайн. Искусство)»

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# «ХИМИЧЕСКИ-АКТИВНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Направление подготовки:  18.06.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Направленность:  ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРОВ И КОМПОЗИТОВ

Форма обучения:  очная

Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь

Нормативный срок освоения образовательной программы – 4 года

Кафедра  Химии и технологии полимерных материалов и нанокомпозитов

Москва 2022 г.

1. Цели освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины  «Химически-активные полимерные материалы» обучающийся  должен:

- иметь фундаментальные знания о теоретических основах химии и технологии получения химически-активных полимерных материалов;

- демонстрировать знания о процессах хемосорбции химически-активных полимерных материалов;

- уметь работать с научной литературой в области химически-активных полимерных материалов и защиты окружающей среды от антропогенного воздействия;

- демонстрировать профессиональные знания по защите окружающей среды с использованием сорбционной технологии при рассмотрении экологических проблем;

- применять знания в области химии и технологии химически-активных полимерных материалов для решения профессиональных задач в научно-практической деятельности.

2. Место учебной дисциплины  в структуре программы аспирантуры

Дисциплина «Химически-активные полимерные материалы» включена в элективную часть Блока 1 программы аспирантуры, семестр 4.

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении предыдущих дисциплин: «Физико-химия растворов полимеров и дисперсных систем», «Современные проблемы формирования структуры и свойства полимерных материалов» и вместе с этими дисциплинами формирует  у аспирантов универсальные, общепрофессиональные и  профессиональные компетенции.

3. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины

Таблица 1

| Код и содержание компетенции | Критерии результатов обучения | Технологии формирования компетенций |
| --- | --- | --- |
| УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерирование новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях | Знать: основные исторические этапы развития профессиональной научной области Уметь: анализировать достигнутый уровень развития и выделять перспективные направления дальнейших исследований Владеть: навыками обосновывать принятие конкретных решений при проведении научно-исследовательских работ в области методов очистки сточных вод отходами химических производств | СР, ИДЗ, Реф |
| УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач | Знать: текущее состояние развития профессиональной области знаний, основных тенденций развития Уметь: учитывать региональные и национальные различия в развитии профессиональной области знаний и находить общие проблемы и задачи Владеть: навыками обосновывать принятие конкретных решений при проведении научно-исследовательских работ в области химически-активных полимеров | СР, ИДЗ, Реф |
| УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности | Знать: основы методологии и психологии научного творчества Уметь: составлять патентную заявку Владеть: нормативно-правовой базой в области защиты интеллектуальной собственности, патентного дела | Л, ПЗ, СР, ИДЗ, Реф |
| ОПК-2 Владение культурой научного исследования в области химических технологий, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий | Знать: методы математического и физического моделирования с использованием стандартных и специализированных пакетов и средств автоматизированного проектирования, Уметь: выполнять экспериментальные исследования с применением компьютерных технологий Владеть: техническими и практическими навыками по проведению экспериментов | Л, ПЗ, СР, ИДЗ, Реф |
| ОПК-3 Способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению результатов выполненных научных исследований | Знать: требования к публичному представлению результатов научных исследований Уметь: профессионально излагать результаты своих исследований Владеть: практическими навыками представления результатов проведенных исследований в виде научных публикаций, информационно-аналитических материалов и презентаций | СР, ИДЗ, Реф |
| ОПК-6 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования. | Знать: основы педагогики высшей школы Уметь: разрабатывать основные разделы учебных курсов с учетом современного состояния науки, определять роль и место конкретной дисциплины специальности в общем процессе подготовки бакалавров и магистров Владеть: основами нормативно-правового обеспечения учебного процесса | Л, ПЗ, СР, ИДЗ, Реф |
| ПК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений в области технологии получения полимеров и композитов и свойств материалов на полимерной основе | Знать: демонстрировать профессиональные знания по изучаемому предмету в области химически-активных полимеров Уметь: демонстрировать способность к анализу современного состояния химически-активных полимеров Владеть: оценить эффективность выбранных способов контроля массообменных процессов | СР, ИДЗ, Реф |
| ПК-3 Способность и готовность организовать и осуществить комплексные исследования в области создания полимерных материалов (композитов, порошков, пленок, волокон, покрытий), их последующей обработки с целью придания заданных специфических свойств | Знать: демонстрировать профессиональные знания по изучаемому предмету в области технологии получения химически-активных полимеров Уметь: демонстрировать способность к анализу современного состояния технологии получения химически-активных полимеров Владеть: навыками обосновывать принятие конкретных решений при проведении научно-исследовательских работ в области технологии получения химически-активных полимеров | Л, ПЗ, СР, ИДЗ, Реф |
| ПК-5 Способность демонстрировать знания в области теоретических и прикладных наук | Знать: демонстрировать профессиональные знания в области сорбционно-активных материалов с функциональными группами Уметь: демонстрировать способность к анализу защиты экосистемы с использованием полимерных хемосорбентов Владеть: навыками обосновывать принятие конкретных решений при проведении научно-исследовательских работ в области сорбционных процессов | Л, ПЗ, СР, ИДЗ, Реф |

4. Объем и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Таблица 2

| Показатель объема дисциплины | Трудоемкость |
| --- | --- |
| Объем дисциплины в зачетных единицах | 4 |
| Объем дисциплины в часах | 144 |
| Лекции (ч) | 36 |
| Практические занятия (семинары) (ч) | 36 |
| Самостоятельная работа (ч) | 72 |
| Форма контроля (зач./экз.) | экзамен |

4.2 Содержание разделов учебной дисциплины

Таблица 3

| Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) | Лекции | Наименование практических (семинарских) занятий | Оценочные средства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № и тема лекции | Трудоемкость, час | № и тема практического занятия | Трудоемкость, час |  |
| Классификация и физико-химические характеристики химически-активных полимеров | 1. Классификация химически-активных полимерных материалов по типу функциональных групп, механизму сорбции и физической форме материалов | 4 | 1. Методы определения физико-химических характеристик химически-активных полимерных материалов | 4 | Устный опрос в виде обсуждения и проверки тезисов и литературного обзора, Реферат, Коллоквиум |
| Химия и технология получения химически-активных полимерных материалов | 2. Общая характеристика способов получения химически-активных полимерных материалов | 4 | 2. Количественная характеристика кинетики радикальной прививочной полимеризации ионогенных мономеров к волокнам | 4 | Устный опрос в виде обсуждения и проверки тезисов и литературного обзора, Реферат, Коллоквиум |
|  | 3.Особенности процесса прививочной полимеризации ионогенных мономеров к ориентированным полимерным материалам | 4 | 3. Получение химически-активных полимерных материалов методом полимераналогичных превращений | 4 | Устный опрос в виде обсуждения и проверки тезисов и литературного обзора, Реферат, Коллоквиум |
|  | 4.Математическое описание макрокинетики процесса аминирования привитого полиглицидилметакрилата | 4 | 4. Решение задач по расчету конверсии ионогенного мономера при получении хемосорбционного волокна | 4 | Устный опрос в виде обсуждения и проверки тезисов и литературного обзора, Реферат, Коллоквиум |
|  | 5.Инновационные технологии получения химически активных полимерных волокон | 4 | 5. Решение технологических задач по расчету числа модулей для очистки сточных вод | 4 | Устный опрос в виде обсуждения и проверки тезисов и литературного обзора, Реферат, Коллоквиум |
| Теоретические основы сорбции химически-активными полимерными материалами | 6. Природа связей ионов переходных металлов с функциональными группами химически-активных полимерных материалов. | 4 | 6.Количественная характерис-тика кинетики сорбционных процессов | 4 | Устный опрос в виде обсуждения и проверки тезисов и литературного обзора, Реферат, Коллоквиум |
|  | 7.Влияние структуры химически-активных волокон на кинетику и эффективную энергию активации процессов сорбции | 4 | 7. Методы изучения структуры химически-активных волокнистых материалов | 4 | Устный опрос в виде обсуждения и проверки тезисов и литературного обзора, Реферат, Коллоквиум |
|  | 8.Технологические решения оформления сорбционных процессов с использованием волокнистых хемосорбентов | 4 | 8. Изучение технологических схем очистки сточных вод и газовых выбросов при помощи химически-активных материалов | 4 | Устный опрос в виде обсуждения и проверки тезисов и литературного обзора, Реферат, Коллоквиум |
|  | 9.Влияние концентрации ионов водорода и ионной силы раствора на сорбционные свойства сорбентов | 4 | 9. Защита и обсуждение рефератов по индивидуальной тематике в соответствии с учебной дисциплиной | 4 | Устный опрос в виде обсуждения и проверки тезисов и литературного обзора, Реферат, Коллоквиум |
| ВСЕГО часов в семестре | . | 36 |  | 36 | Экзамен |

5. Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 4

| № п/п | Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) | Содержание самостоятельной работы | Трудоемкость в часах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-3 | Подготовка к семинарам | 9 |
| 2 | 1-3 | Подготовка к коллоквиуму | 9 |
| 3 | 1-3 | Подбор и анализ литературы для реферата | 8 |
| 4 | 1-3 | Написание реферата | 10 |
| 5 | 1-3 | Подготовка к устным дискуссиям | 9 |
| 6 | 1-3 | Подготовка к экзамену | 27 |
| ВСЕГО часов в семестре: | 72 |

6. Образовательные технологии

При освоении дисциплины «Химически-активные полимерные материалы» используются следующие образовательные технологии:

- использование самостоятельно добытого пережитого знания и умения;

- критическое мышление, умение анализировать ситуацию, принимать решение, решать проблему;

- креативность:  способность видеть явление с разных точек зрения, вариативность мышления, поиск разных решений относительно одной ситуации.

В качестве наиболее часто используемых технологий обучения применяются: коммуникативные; интерактивные; интенсивные в форме  лекций-дискуссий, круглых столов, диспутов.

Для активизации познавательного процесса аспирантам даются задания по самостоятельной подготовке отдельных фрагментов семинаров. Для ориентации учебного процесса на практическую деятельность проводится опрос об основных проблемах профессиональной деятельности аспирантов.

Основной акцент воспитательной работы делается на добросовестном, профессиональном выполнении всех учебных заданий.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационно-телекоммуникационные технологии в виде подготовки и трансляции презентаций домашних заданий.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

7.1 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрены.

7.2 Примеры используемых оценочных средств для текущего контроля

Примеры тематик устных опросов:

- Кислотно-основные и сорбционные свойства хемосорбентов и методы их определения.

- Химическое равновесие.

- Набухание и устойчивость к гидролизу.

- Закономерности радикальной прививочной полимеризации ионогенных и неионогенных мономеров.

- Особенности протекания процесса прививочной полимеризации к ориентированным полимерам на границе раздела твёрдой и жидкой фазы.

- Влияние структуры, физических свойств и молекулярной динамики полимера как твёрдого тела на кинетику реакции.

- Механизмы прививочной полимеризации к поликапроамидным, гидратцеллюлозным и поливинилспиртовым волокнам.

- Закономерности реакций полимераналогичных превращений в цепях полимеров, обеспечивающих введение ионогенных групп.

- Математическое описание макрокинетики процессов аминирования привитых сополимеров, содержащих цепи полиглицидилметакрилата.

- Инновационные технологии получения химически-активных полимерных волокон.

Темы рефератов:

- Теоретические основы процессов комплексообразования лигандных групп химически-активных полимерных материалов с ионами переходных металлов

- Получение и свойства химически-активных полимерных волокон на основе привитых сополимеров

- Закономерности получения и сорбционные свойства волокон группы Вион на основе химически-активных сополимеров акрилонитрила и метилвинилпиридина

- Сравнительный анализ методов получения химически активных полимерных волокон сорбционного назначения

- Кинетика и механизм сорбции ионов переходных металлов.

- Влияние химической природы функциональных групп и степени протонирования на сорбционные свойства комплекситов.

- Влияние концентрации ионов водорода, типа растворителя, концентрации сорбата и ионной силы раствора на сорбционные свойства химически-активных полимерных материалов.

- Технологическое обоснование создания эффективных процессов очистки сточных вод и газовоздушных выбросов от загрязняющих веществ.

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля:

- Получение карбоксилсодержащего хемосорбционного волокна по реакции полимераналогичных превращений нитрильных групп полиакрилонитрила

- Закономерности реакции аминирования привитых сополимеров поликапроамид-полиглицидилметакрилат

- Особенности реакции радикальной полимеризации на границе раздела фаз в присутствии окислительно-восстановительной системы CuK-H2O2

- Характеристика процесса и концентрационная константа равновесия ионного обмена при сорбции ионов металлов

- Влияние степени протонирования функциональных групп комплекситов на сорбционные свойства

- Характеристика процесса и концентрационная константа равновесия комплексообразования с ионами переходных металлов

Полный комплект оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе.

7.3 Примеры используемых оценочных средств для промежуточной аттестации

Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации:

- Влияние структуры химически-активных волокон на кинетику и эффективную энергию активации процессов сорбции

- Природа связей ионов переходных металлов со слабоосновными функциональными группами химически-активных полимерных материалов и константа устойчивости комплексов в фазе сорбента

- Общая характеристика способов получения химически-активных полимерных материалов

- Кислотно-основные и кислотные свойства полимерных хемосорбентов

- Особенности процесса прививочной полимеризации ионогенных мономеров к ориентированным полимерным материалам

- Математическое описание макрокинетики процесса аминирования привитого полиглицидилметакрилата

- Влияние концентрации ионов водорода и ионной силы раствора на сорбционные свойства сорбентов

- Особенность кинетики сорбции ионов переходных металлов волокнистыми хемосорбентами

- Инновационные технологии получения химически активных полимерных волокон

- Технические решения оформления сорбционных процессов с использованием волокнистых хемосорбентов

Полный комплект оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

8.1 Перечень основной  и дополнительной учебной литературы

Таблица 5

| № п/п | Автор(ы) | Наименование издания | Вид издания (учебник, учебное особие) | Издательство | Год издания | Кол-во экз. | Электронный ресурс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основная литература |  |  |
| 1 | Под. ред. Дружининой Т. В. | Химические волокна: основы получения, методы исследования и модифицирования | Учебное пособие | М.: МГТУ | 2006 | 38 |  |
| 2 | Дружинина Т. В. | Получение и свойства хемосорбционных волокон: | учеб. пособие | М.: МГУДТ | 2013 |  | http://znanium.com/catalog/product/458731 |
| 3 | Аскадский А. А., Матвеев. Ю. И. | Химическое строение и физические свойства полимеров |  | М.: Химия | 1983 | 2 |  |
| Дополнительная литература |  |  |
| 1 | Под ред. Вольфа Л. А. | Волокна с особыми свойствами | Монография | М.: Химия | 1980 | 1 |  |
| 2 | Под ред. К. М. Салдадзе. | Химически активные полимеры и их применение | Сборник статей | Л. : Химия ,. - 310 с. - | 1969 | 3 |  |
| 3 | З. А. Роговин, Л. С. Гальбрайх | Химические превращения и модификация целлюлозы |  | - М. : Химия,. - 208 | 1979 | 1 |  |

8.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронных образовательных ресурсов локальных сетей РГУ им. А.Н. Косыгина, необходимых для освоения дисциплины

1. Библиотека РГУ им. А.Н. Косыгина http://biblio.mgudt.ru/jirbis2/.

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «ИНФРА-М» «Znanium.com»	 http://znanium.com/.

3. Реферативная база данных «Web of Science» 	http://webofknowledge.com/	.

4. Реферативная база данных «Scopus» http://www.scopus.com/	.

5. Электронные ресурсы издательства «SPRINGERNATURE» http://www.springernature.com/gp/librarians.

6. ООО «ИВИС» http://dlib.eastview.com/.

7. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» http://www.elibrary.ru/.

8. Национальная электронная библиотека («НЭБ») http://нэб.рф/.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Таблица 6

| Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа |
| --- | --- | --- |
| 119071, г. Москва, Малый Калужский переулок, д.2, строение 4. Аудитория №4220 - лаборатория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Комплект учебной мебели, доска меловая, технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: ноутбук, проектор, экран для проектора. | Windows® XP Professional Russian 082, лицензия производителя ноутбука DELL, наклейка: R7571,00051-125-175-218. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level, артикул 79Р-00039; лицензия № 43021137 от 15.11.2007 (бессрочная академическая лицензия; центр поддержки корпоративных лицензий Microsoft). Kaspersky Endpoint Secunty для бизнеса - Стандартный Russian Edition, 250-499 Node 1 year Educational Renewal License, . договор №218/17-КС от 21.11.2018. Adobe Reader 7 (свободно распространяемое). |
| 119071, г. Москва, Малый Калужский переулок, д.2, строение 4. Аудитория №4217 - лаборатория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Комплект учебной мебели, специализированное оборудование: отжимное устройство, термошкафы, водяная баня, термостат, столик нагревательный с микроскопом, хроматограф, аналитические весы, химическая посуда установки для титрования, сокслеты, PH- метр. |  |
| 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д.1, стр.3 Аудитория №1151 - холл библиотеки: помещение для самостоятельной работы, в том числе, научно- исследовательской, подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ. | Стеллажи для книг, витрины для выставок, комплект учебной мебели, 1 рабочее место сотрудника и 2 рабочих места для студентов, оснащенные персональными компьютерами с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду организации, телевизор. | Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic Open No Level, артикул FQC-02306, лицензия № 46255382 от 11.12.2009 (копия лицензии; бессрочная академическая лицензия; центр поддержки корпоративных лицензий Microsoft). Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic Open No Level, лицензия 47122150 от 30.06.2010 (бессрочная академическая лицензия; центр поддержки корпоративных лицензий Microsoft). Система автоматизации библиотек ИРБИС64, договора на оказание услуг по поставке программного обеспечения №1/28-10-13 от 22.11.2013, №1/21-03-14 от 31.03.2014 (копии договоров). Google Chrome (свободно распространяемое). Adobe Reader (свободно распространяемое). Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, 250-499 Node 1 year Educational Renewal License; договор №218/17 - КС от 21.11.2018. |
| 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д.1, стр.3 Аудитория №1156 - читальный зал библиотеки: помещение для самостоятельной работы, в том числе, научно- исследовательской, подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ. | Стеллажи для книг, комплект учебной мебели, 1 рабочее место сотрудника и 8 рабочих места для студентов, оснащенные персональными компьютерами с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду организации. | Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic Open No Level, артикул FQC-02306, лицензия № 46255382 от 11.12.2009 (копия лицензии; бессрочная академическая лицензия; центр поддержки корпоративных лицензий Microsoft). Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic Open No Level, лицензия 47122150 от 30.06.2010 (бессрочная академическая лицензия; центр поддержки корпоративных лицензий Microsoft). Система автоматизации библиотек ИРБИС64, договора на оказание услуг по поставке программного обеспечения №1/28-10-13 от 22.11.2013, №1/21-03-14 от 31.03.2014 (копии договоров). Google Chrome (свободно распространяемое). Adobe Reader (свободно распространяемое). Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, 250-499 Node 1 year Educational Renewal License; договор №218/17 - КС от 21.11.2018. |